**Концентрат минеральный «Галит», марка «А» ТУ 2111-044-00203944-2011**

Представляет собой кристаллический продукт сероватого цвета с включениями кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски.

Применяется в следующих областях: химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой промышленности, коммунальном хозяйстве, машиностроении и металлообработке, металлургии, дорожном хозяйстве.

|  |  |
| --- | --- |
| **Химический состав:** | Норма |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 97 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 1,0 |
| Массовая доля МgCI2, %, не более | 0,4 |
| Массовая доля Мg 2+, %, не более | - |
| Массовая доля СаSO4, %, не более | 2,0 |
| Массовая доля Са 2+, %, не более | - |
| Массовая доля КСI , %, не более | 0,8 |
| Массовая доля К +, %, не более | - |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,7 |
| **Гранулометрический состав:** |  |
| до 2,5 мм, %, не менее  свыше 4,5 мм, %, не более | 85  5 |